Tables

Table 1. Composition of different porcelain samples

| Raw material | Mixture (1) | Mixture (2) | Mixture (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ball clay (Al2H2O10Si3) | 50 % | 0 % | 0 % |
| Kaolin | 0 % | 50 % | 50 % |
| Feldspar | 35 % | 25 % | 30 % |
| Quartz | 15 % | 25 % | 20 % |

Table 2. Physical characteristics of prepared samples

| Mixture (3) |  |  |  | Mixture (2) |  |  |  | Mixture (1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1335°C | 1220 °C | 900 °C | 1335 °C | 1220 °C | 900 °C | 1335 °C |  | 1220 °C | 900 °C | physical properties |  |  |
| 2.90 | 2.89 | 7.36 | 0 | 1.04 | 1.7 | 1.82 |  | 2.90 | 5.41 | Water Absorption (WA)% |  |  |
| 0.05 | 0.20 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.05 |  | 0.08 | 0.22 | Apparent porosity (AP)% |  |  |
| 5.9 | 5.5 | 7.9 | 5.8 | 5.6 | 4.81 | 5.48 |  | 8.17 | 7.38 | Bulk density (BD) |  |  |

Table 3. Sample composition and their notations

| Mix | Porcelain material (Wt. %) | NA (Wt. %) |
| --- | --- | --- |
| A0 | 100 | 0 |
| A1 | 100 | 5 |
| A2 | 100 | 10 |
| A3 | 100 | 15 |